# 建筑工程检测常用标准

| 产品/产品类别 | 参数 | 检测标准名称及标准号 |
| --- | --- | --- |
| 一、建筑工程产品及材料 |  |  |
| (一)胶凝材料 |  |  |
| 水泥 | 标准稠度用水量、凝结时间、安定性 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2001 |
|  | 密度 | 水泥密度测定方法GB/T 208-1994 |
|  | 比表面积 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008 |
|  | 胶砂流动度 | 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005 |
|  | 胶砂干缩性能 | 水泥胶砂干缩试验方法JC/T 603-2004 |
|  | 细度 | 水泥细度检验方法筛析法GB 1345-2005 |
|  | 强度 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-1999 水泥强度快速检验方法JC/T 738-2004 |
|  | 化学性能 | 水泥化学分析方法GB/T 176-2008 |
|  | 氯含量 | 水泥原料中氯的化学分析方法JC/T 420-1991 |
| 通用硅酸盐水泥 | 部分参数 | 通用硅酸盐水泥GB 175-2007 |
| 砌筑水泥 | 部分参数 | 砌筑水泥GB/T 3183-2003 |
| 明矾石膨胀水泥 | 部分参数 | 明矾石膨胀水泥JC/T 311-2004 |
| 自应力水泥 | 物理性能 | 自应力水泥物理检验方法JC/T 453-2004 |
| 白色硅酸盐水泥 | 部分参数 | 白色硅酸盐水泥GB/T 2015-2005 |
| 石膏 | 部分参数 | 粉刷石膏 JC/T 517-2004；粘结石膏 JC/T 1025-2007 |
| (二)掺合料 |  |  |
| 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | 全部参数 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2005 |
| 硅酸盐建筑制品用粉煤灰 | 全部参数 | 硅酸盐建筑制品用粉煤灰 JC/T 409-2001 |
| 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 | 部分参数 | 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T 18046-2008 |
| 用于水泥混合材的工业废渣 | 活性 | 用于水泥混合材的工业废渣活性试验方法GB/T 12957-2005 |
| (三)骨料、结合料 |  |  |
| 砂 | 全部参数 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006 建筑用砂GB/T 14684-2001 |
| 石子 | 全部参数 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006 建筑用卵石、碎石GB/T 14685-2001 |
| 轻集料 | 全部参数 | 轻集料及其试验方法GB/T 17431-1998 |
| 公路工程无机结合料稳定材料 | 部分参数 | 公路工程无机结合料稳定材料试验规程JTJ057-1994 |
| (四)外加剂 |  |  |
| 混凝土外加剂 | 部分参数 | 混凝土外加剂GB 8076-1997 混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2000 混凝土外加剂应用技术规范GB 50119-2003 聚羧酸系高性能减水剂JG/T 223-2007 混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂JC/T 1011-2006 |
| 混凝土泵送剂 | 全部参数 | 混凝土泵送剂JC 473-2001 |
| 砂浆混凝土防水剂 | 全部参数 | 砂浆、混凝土防水剂JC 474-2008 |
| 混凝土防冻剂 | 全部参数 | 混凝土防冻剂JC 475-2004 |
| 混凝土膨胀剂 | 全部参数 | 混凝土膨胀剂JC 476-2001 |
| 喷射混凝土用速凝剂 | 全部参数 | 喷射混凝土用速凝剂JC 477-2005 |
| 高强高性能混凝土用矿物外加剂 | 部分参数 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂GB/T 18736-2002 |
| 水泥混凝土养护剂 | 部分参数 | 水泥混凝土养护剂JC 901-2002 |
| 混凝土制品用脱模剂 | 全部参数 | 混凝土制品用脱模剂JC/T 949-2005 |
| 水泥基灌浆材料 | 全部参数 | 水泥基灌浆材料JC/T 986-2005 |
| (五)混凝土 |  |  |
| 普通混凝土 | 拌合物性能 | 普通混凝土拌合物性能试验方法GB/T 50080-2002 |
|  | 力学性能 | 普通混凝土力学性能试验方法GB/T50081-2002 |
|  | 长期和耐久性能 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法GBJ 82-1985 |
|  | 强度 | 混凝土强度检验评定标准GBJ 107-1987 |
|  | 配合比设计 | 普通混凝土配合比设计规程JGJ55－2000 |
| 混凝土拌合用水 | 全部参数 | 混凝土用水标准JGJ 63-2006 水质 pH值的测定玻璃电极法GB 6920-1986 水质 氯化物的测定硝酸银滴定法GB 11896-1989 水质 硫酸盐的测定重量法GB 11899-1989 水质 悬浮物的测定重量法GB 11901-1989 |
| 轻骨料混凝土 | 全部参数 | 轻骨料混凝土技术规程JGJ 51-2002 |
| 纤维混凝土 | 拌合物性能、力学性能、长期性和耐久性、配合比设计 | 钢纤维混凝土试验方法CECS13：1989 纤维混凝土结构技术规程CECS38：2004 |
|  | 抗裂指数 | 水泥砂浆抗裂性能试验方法JC/T 951-2005 |
| 喷射混凝土 | 材料及混凝土性能 | 公路隧道施工技术规程JTT 042-1994 |
| (六)砂浆 |  |  |
| 建筑砂浆 | 全部参数 | 建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ 70-1990 |
|  |  | 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ98-2000 |
|  |  | 混凝土小型空心砌块砌筑砂浆JC 860-2008 |
|  |  | 砌筑砂浆增塑剂JG/T 164-2004；预拌砂浆JG/T 230-2007 |
|  | 部分参数 | 墙体饰面砂浆JC/T 1024-2007 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 全部参数 | 聚合物水泥防水砂浆JC/T 984-2005 聚合物水泥砂浆防腐蚀工程技术规程CECS 18:2000 |
| 地面用水泥基自流平砂浆 | 部分参数 | 地面用水泥基自流平砂浆JC/T 985-2005 石膏基自流平砂浆JC/T 1023-2007 |
| (七)建筑钢材及其连接件 |  |  |
| 金属材料 | 拉伸性能 | 金属材料 室温拉伸试验方法GB/T 228-2002 |
|  | 弯曲性能 | 金属材料弯曲试验方法GB/T 232-1999 |
| 金属材料 | 金属硬度 | 金属洛氏硬度试验 第一部分：试验方法GB/T230.1-2004 |
|  | 应力松弛 | 金属应力松弛试验方法GB/T 10120-1996 |
|  | 部分参数 | 结构用无缝钢管GB/T 8162-2008 |
| 热轧带肋钢筋 | 部分参数 | 钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋GB 1499.2-2007 预应力混凝土用螺纹钢筋GB/T 20065-2006 |
| 冷轧带肋钢筋 | 全部参数 | 冷轧带肋钢筋GB 13788-2008 |
| 钢筋混凝土热轧光圆钢筋 | 全部参数 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋GB 1499.1-2008 |
| 环氧涂层钢筋 | 全部参数 | 环氧树脂涂层钢筋JG 3042-1997 |
| 优质碳素结构钢 | 部分参数 | 优质碳素结构钢GB/T 699-1999 |
| 碳素结构钢 | 部分参数 | 碳素结构钢GB/T 700-2006 |
| 低合金高强度结构钢 | 部分参数 | 低合金高强度结构钢GB/T 1591-1994 |
| 钢材焊接 | 部分参数 | 钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2001 焊接接头机械性能试验取样方法 GB/T 2649-1989 焊接接头机械性能试验方法GB/T 2650～2654-2008 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2003 建筑钢结构焊接技术规程JGJ 81-2002 钢筋混凝土用焊接网GB/T 1499.3-2002 |
| 钢筋机械连接 | 全部参数 | 钢筋机械连接通用技术规程JGJ 107-2003 |
| 镦粗直螺纹钢筋接头 | 全部参数 | 镦粗直螺纹钢筋接头JG 171-2005 |
| 轻钢龙骨 | 全部参数 | 建筑用轻钢龙骨GB/T 11981-2008 |
| (八)建筑砖瓦 |  |  |
| 砌墙砖 | 全部参数 | 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2003 砌墙砖检验规则JC/T 466-1992（1996） 蒸压灰砂空心砖JC/T 637-1996 炉渣砖JC/T 525-2007 |
| 烧结多孔砖 | 全部参数 | 烧结多孔砖GB 13544-2000 |
| 烧结普通砖 | 全部参数 | 烧结普通砖GB 5101-2003 |
| 粉煤灰砖 | 全部参数 | 粉煤灰砖JC 239-2001 |
| 蒸压灰砂砖 | 全部参数 | 蒸压灰砂砖GB 11945-1999 |
| 耐酸砖 | 全部参数 | 耐酸砖GB/T 8488-2008；耐酸耐温砖JC/T 424-2005 |
| 混凝土路面砖 | 全部参数 | 混凝土路面砖JC/T 446-2000 |
| 混凝土多孔砖 | 全部参数 | 混凝土多孔砖JC 943-2004 |
| 混凝土普通砖和装饰砖 | 全部参数 | 混凝土普通砖和装饰砖NY/T 671-2003 |
| 烧结瓦 | 全部参数 | 烧结瓦GB/T 21149-2007 |
| (九)建筑砌块 |  |  |
| 混凝土砌块 | 全部参数 | 混凝土小型空心砌块试验方法GB/T 4111-1997 |
| 普通混凝土小型空心砌块 | 全部参数 | 普通混凝土小型空心砌块GB 8239-1997 |
| 轻集料混凝土小型空心砌块 | 全部参数 | 轻集料混凝土小型空心砌块 GB/T 15229-2002 |
| 烧结空心砖和空心砌块 | 全部参数 | 烧结空心砖和空心砌块GB 13545-2003 |
| 粉煤灰小型空心砌块 | 全部参数 | 粉煤灰小型空心砌块JC/T 862-2008；粉煤灰砌块JC 238-1991 |
| 蒸压加气混凝土砌块 | 全部参数 | 蒸压加气混凝土砌块GB 11968-2006 |
| (十)建筑板材 |  |  |
| 石膏板 | 全部参数 | 纸面石膏板GB/T 9775-2008；装饰石膏板JC/T 799-2007 |
| 纤维水泥制品 | 部分参数 | 纤维水泥制品试验方法GB/T 7019-1997 |
| 水泥木屑板 | 全部参数 | 水泥木屑板JC/T 411-2007 |
| 纤维平板 | 全部参数 | 纤维增强低碱度水泥建筑平板JC/T 626-2008 |
|  |  | 纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板JC/T 412.1-2006 |
| 吸声用穿孔纤维水泥板 | 全部参数 | 吸声用穿孔纤维水泥板JC/T 566-2008 |
| 纤维增强硅酸钙板 | 全部参数 | 纤维增强硅酸钙板JC/T 564.1-2008、JC/T 564.2-2008 |
| 玻镁平板 | 全部参数 | 玻镁平板JC 688-2006 |
| 建筑隔墙用轻质条板 | 全部参数 | 建筑隔墙用轻质条板JG/T 169-2005 |
| 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板 | 全部参数 | 玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板GB/T 19631-2005 |
| 硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板 | 全部参数 | 硅镁加气混凝土空心轻质隔墙板JC 680-1997 |
| 金属面聚苯乙烯夹芯板 | 全部参数 | 金属面聚苯乙烯夹芯板JC 689-1998 |
| 石膏空心条板 | 全部参数 | 石膏空心条板JC/T 829-1998 |
| 金属面硬质聚氨酯夹芯板 | 全部参数 | 金属面硬质聚氨酯夹芯板 JC/T 868-2000 |
| 金属面岩棉、矿棉夹芯板 | 全部参数 | 金属面岩棉、矿棉夹芯板 JC/T 869-2000 |
| 工业灰渣混凝土空心隔墙条板 | 全部参数 | 工业灰渣混凝土空心隔墙条板JG 3063-1999 |
| 轻隔墙条板 | 全部参数 | 轻隔墙条板质量检验评定标准DBJ01-29-2000 |
| 钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板 | 全部参数 | 钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板JC 623-1996 |
| (十一)建筑防水、堵漏材料 |  |  |
| 沥青防水卷材 | 全部参数 | 建筑防水卷材试验方法GB/T328-2007 |
| 改性沥青防水卷材 | 全部参数 | 弹性体改性沥青防水卷材GB 18242-2008 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材JC 898-2002 |
|  | 部分参数 | 道桥用改性沥青防水卷材JC/T 974-2005 |
| 塑性体改性沥青防水卷材 | 全部参数 | 塑性体改性沥青防水卷材GB 18243-2008 |
| 自粘橡胶沥青防水卷材 | 全部参数 | 自粘橡胶沥青防水卷材JC 840-1999 |
| 沥青复合胎柔性防水卷材 | 全部参数 | 沥青复合胎柔性防水卷材JC/T 690-2008 |
| 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | 全部参数 | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材GB 18967-2003 |
| 防水涂料 | 全部参数 | 建筑防水涂料试验方法GB/T 16777-2008 |
|  | 部分参数 | 喷涂聚脲防护材料HG/T 3831-2006 |
| 聚氨酯防水涂料 | 全部参数 | 聚氨酯防水涂料GB/T 19250-2003 |
| 聚合物水泥防水涂料 | 全部参数 | 聚合物水泥防水涂料JC/T 894-2001 |
| 聚合物乳液建筑防水涂料 | 全部参数 | 聚合物乳液建筑防水涂料JC/T 864-2008 |
| 溶剂型橡胶沥青防水涂料 | 全部参数 | 溶剂型橡胶沥青防水涂料JC/T852-1999 |
| 高分子防水材料片材 | 全部参数 | 高分子防水材料第1部分GB 18173.1-2006 |
| 高分子防水材料 止水带 | 部分参数 | 高分子防水材料 止水带GB 18173.2-2000 |
| 高分子防水材料、遇水膨胀橡胶 | 部分参数 | 高分子防水材料 遇水膨胀橡胶GB/T 18173.3-2002 |
| 聚氯乙烯防水卷材 | 全部参数 | 聚氯乙烯防水卷材GB 12952-2003 |
| 氯化聚乙烯防水卷材 | 全部参数 | 氯化聚乙烯防水卷材GB 12953-2003 |
| 氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材 | 部分参数 | 氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材JC/T 684-1997 |
| 高分子防水卷材胶粘剂 | 全部参数 | 高分子防水卷材胶粘剂JC 863-2000 |
| 无机防水堵漏材料 | 全部参数 | 无机防水堵漏材料JC 900-2002 |
| 水泥基渗透结晶型防水材料 | 全部参数 | 水泥基渗透结晶型防水材料GB 18445-2001 |
| 油毡瓦 | 部分参数 | 玻纤胎沥青瓦GB/T 20474-2006 |
| 建筑表面用有机硅防水剂 | 全部参数 | 建筑表面用有机硅防水剂JC/T 902-2002 |
| 混凝土界面处理剂 | 全部参数 | 混凝土界面处理剂JC/T 907-2002 |
| 水乳型沥青防水涂料 | 全部参数 | 水乳型沥青防水涂料JC/T 408-2005 |
| (十二)陶瓷砖 |  |  |
| 陶瓷 | 部分参数 | 陶瓷砖试验方法GB/T3810.1～16-2006 陶瓷砖GB/T 4100-2006 |
|  | 全部参数 | 纤维陶瓷板JC/T 1045-2007 |
| 陶瓷墙地砖填缝剂 | 部分参数 | 陶瓷墙地砖填缝剂JC/T 1004-2006 |
| 干挂饰面石材及其金属挂件 | 部分参数 | 干挂饰面石材及其金属挂件JC 830.1～830.2-2005 |
| 塑料波纹管 | 全部参数 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管JT/T 529-2004 |
| 复合钢管及管件 | 部分参数 | 给水涂塑复合钢管CJ/T 120-2008 给水衬塑复合钢管CJ/T 136-2007 |
|  | 部分参数 | 给水衬塑可锻铸铁管件CJ/T 137-2001 |
| (十三)天然石材 |  |  |
| 天然石材 | 全部参数 | 天然饰面石材试验方法 GB/T9966.1-9966.8-2001 |
|  | 镜向光泽度 | 建筑饰面材料镜向光泽度测定方法GB/T13891-2008 |
| 天然大理石建筑板材 | 全部参数 | 天然大理石建筑板材JC/T 19766-2005 超薄天然石材型复合板JC/T 1049-2007 |
| 天然花岗岩建筑板材 | 全部参数 | 天然花岗岩建筑板材GB/T 18601-2001 |
| 天然板石 | 全部参数 | 天然板石GB/T 18600-2001 |
| (十四)土工材料 |  |  |
| 土工材料 | 部分参数 | 土工试验方法标准GB/T 50123-1999 公路土工试验规程JTJ 051-1993 地基动力特性测试规范GB/T 50269-1997 |
|  | 全部参数 | 膨胀土地区建筑技术规范 GBJ 112-1987 |
| 土工布 | 全部项目 | 土工布单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-1992 土工布梯形法撕破强力试验方法GB/T 13763-1992 土工布 顶破强力试验方法GB/T 14800-1993 土工布及其有关产品 宽条拉伸试验方法GB/T 15788-2005 土工布 接头/接缝宽条拉伸试验方法GB/T 16989-1997 土工布及其有关产品 抗氧化性能试验方法GB/T 17631-1998 纺织品 织物拉伸性能 第1部分 断裂强力和断裂伸长的测定 条样法GB/T 3923.1-1997 机织物幅宽的测定GB/T 4667-1995 |
| 短纤针刺非织造土工布 | 部分参数 | 土工合成材料短纤针刺非织造土工布GB/T 17638-1998 |
| 塑料扁丝编织土工布 | 部分参数 | 土工合成材料 塑料扁丝编织土工布》GB/T17690-1999 |
| 长丝纺粘针刺非织造土工布 | 部分参数 | 土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布GB/T 17639-2008 |
| 非织造复合土工膜 | 部分参数 | 土工合成材料 非织造复合土工膜GB/T 17642-2008 |
| (十五)市政工程材料 |  |  |
| 橡胶支座及球型支座 | 力学性能 | 公路桥梁板式橡胶支座JT/T 4-2004 公路桥梁盆式橡胶支座JT 391-1999 球型支座技术条件GB/T 17955-2000 |
| 铸铁检查井盖 | 全部参数 | 铸铁检查井盖CJ/T 3012-1993 |
| 再生树脂复合材料检查井盖及水箅 | 全部参数 | 再生树脂复合材料检查井盖CJ/T 121-2000 再生树脂复合材料水箅CJ/T 130-2001 |
| 钢纤维混凝土、玻璃纤维检查井盖及水箅盖 | 全部参数 | 钢纤维混凝土检查井盖JC 889-2001；钢纤维混凝土水箅盖JC/T948-2005；玻璃纤维增强塑料复核检查井盖JC/T 1009-2006 |
| 聚合物基复合材料检查井盖及水箅 | 全部参数 | 聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005 聚合物基复合材料水箅CJ/T 212-2005 |
| (十六)建筑密封材料 |  |  |
| 建筑密封材料 | 全部参数 | 建筑密封材料试验方法GB/T13477.1～13477.20-2002 |
| 硅酮建筑密封胶 | 全部参数 | 硅酮建筑密封胶GB/T 14683-2003 |
| 建筑用硅酮结构密封胶 | 全部参数 | 建筑用硅酮结构密封胶GB 16776-2005 |
| 聚氨酯建筑密封胶 | 全部参数 | 聚氨酯建筑密封胶JC/T 482 -2003 |
| 聚硫建筑密封胶 | 全部参数 | 聚硫建筑密封胶JC/T 483 -2006 |
| 丙烯酸酯建筑密封胶 | 全部参数 | 丙烯酸酯建筑密封胶JC/T 484 -2006 |
| 建筑窗用弹性密封胶 | 全部参数 | 建筑窗用弹性密封胶JC/T 485-2007 |
| 中空玻璃用弹性密封胶 | 全部参数 | 中空玻璃用弹性密封胶JC/T 486-2001 |
| 混凝土建筑接缝用密封胶 | 全部参数 | 混凝土建筑接缝用密封胶JC/T 881-2001 |
| 幕墙玻璃接缝用密封胶 | 全部参数 | 幕墙玻璃接缝用密封胶JC/T 882-2001 |
| (十七)建筑胶粘剂 |  |  |
| 建筑胶粘剂 | 全部参数 | 胶粘剂对接接头拉伸强度的测定GB/T 6329-1996 胶粘剂 拉伸前且强度的测定GB/T 7124-2008 建筑胶粘剂试验方法 第1部分GB/T 12954.1-2008 |
| 陶瓷墙地砖胶粘剂 | 全部参数 | 陶瓷墙地砖胶粘剂JC/T 547-2005 |
| 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 | 全部参数 | 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂JC 887-2001 |
| 碳纤维片材加固混凝土用浸渍胶 | 全部参数 | 碳纤维片材加固混凝土结构技术规程CECS 146:2003（ 2007） |
| 树脂浇铸体及石材胶粘剂 | 全部参数 | 树脂浇铸体性能试验方法GB/T 2567-2008 非结构承载用石材胶粘剂JC/T 989-2006 |
| 混凝土结构加固用胶粘剂 | 全部参数 | 混凝土结构加固设计规范GB50367-2006 |
| 结构加固修复用碳纤维片材 | 全部参数 | 结构加固修复用碳纤维片材JG/T 167-2004 |
| 纤维片材加固修复结构用粘接树脂 | 部分参数 | 纤维片材加固修复结构用粘接树脂JG/T166-2004 |
| 锚固胶 | 全部参数 | 混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-2004 |
| (十八)涂料 |  |  |
| 涂料 | 回粘性 | 漆膜回粘性测定法GB/T 1762-1980（1989） |
|  | 细度 | 涂料细度测定法GB/T 1724-1979（1989） |
|  | 遮盖力 | 涂料遮盖力测定法GB/T 1726-1979（1989） |
|  | 干燥时间 | 漆膜、腻子干燥时间测定法GB/T 1728-1979（1989） |
|  | 耐湿热 | 漆膜耐湿热测定法GB/T 1740-2007 |
|  | 邵氏硬度 | 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)GB/T 2411-2008 |
|  | 附着力 | 家具表面漆膜附着力交叉切割测定法GB/T 4893.4-1985 |
|  | 弯曲 | 漆膜弯曲试验（圆柱轴）GB/T 6742-2007 |
|  | 细度 | 色漆、清漆和印刷油墨研磨细度的测定GB/T 6753.1-2007 |
|  | 表面干燥 | 涂料表面干燥试验 小玻璃球法GB/T 6753.2-1986 |
|  | 贮存稳定性 | 涂料贮存稳定性试验方法GB/T 6753.3-1986 |
|  | 耐碱性 | 建筑涂料 涂层耐碱性的测定GB/T 9265-1988 |
|  | 耐洗刷性 | 建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定GB/T 9266-1988 |
| 涂料 | 耐冻融性 | 乳胶漆耐冻融性的测定GB/T 9268-2008 |
|  | 耐液体介质 | 色漆和清漆 耐液体介质的测定GB/T 9274-1988 |
|  | 颜色 | 涂膜颜色的测量方法GB/T 11186.1-1989 涂膜颜色的测定方法GB/T 11186.3-1989 |
|  | 抗冲击 | 家具表面漆膜抗冲击测定法GB/T 4893.9-1992 |
|  | 粘度 | 涂料粘度测定法GB/T 1723-1993 |
|  | 柔韧性 | 漆膜柔韧性测定法GB/T 1731-1993 |
|  | 耐冲击 | 漆膜耐冲击测定法GB/T 1732-1993 |
|  | 划格试验 | 色漆和清漆 漆膜的划格试验GB/T 9286-1998 |
|  | 耐光和耐气候 | 纺织品 色牢度试验 蓝色羊毛标样（1～7）级的品质控制GB/T 730-2008 |
|  | 流出时间 | 色漆和清漆 用流出杯测定流出时间GB/T 6753.4-1998 |
|  | 拉伸应力应变性 | 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定GB/T 528-1998 |
|  | 涂层试板制备 | 建筑涂料涂层试板的制备JG/T 23-2001 |
|  | 耐冷液 | 家具表面耐冷液测定法GB/T 4893.1-2005 |
|  | 耐干热 | 家具表面耐干热测定法GB/T 4893.3-2005 |
|  | 不挥发物含量 | 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定GB/T 1725-2007 |
| 涂料 | 柔韧性 | 腻子膜柔韧性测定法GB/T 1748-1979(1989) |
|  | 耐中性盐雾 | 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定GB/T 1771-2007 |
|  | 耐冲击性 | 色漆和清漆 快速变形（耐冲击性）试验 第2部分：落锤试验（小面积冲头）GB/T 20624.2-2006 |
|  | 硬度 | 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度GB/T 6739-2006 |
|  | 耐磨性 | 色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法GB/T 1768-2006 |
|  | 厚度 | 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008 |
|  | 目视比色 | 色漆和清漆 色漆的目视比色 GB/T 9761-2008 |
|  | 耐热性 | 漆膜耐热性测定法GB/T 1735-1979（1989） |
|  | 附着力 | 色漆和清漆 拉开法附着力试验GB/T 5210-2006 |
|  | 划痕试验 | 色漆和清漆 划痕试验GB/T 9279-2007 |
|  | 涂层老化的评级 | 色漆和清漆 涂层老化的评级方法GB/T 1766-2008 |
|  | 人工气候老化和人工辐射暴露（滤过的氙弧辐射） | 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射暴露（滤过的氙弧辐射）GB/T 1865-1997 |
|  | 耐水性 | 漆膜耐水性测定法GB/T 1733-1993 |
|  | 涂层耐冻融循环性 | 建筑涂料涂层耐冻融循环性测定法JG/T 25-1999 |
|  | 耐沾污性 | 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法GB/T 9780-2005 |
|  | 漆膜硬度 | 色漆和清漆 摆杆阻尼试验GB/T 1730-2007 |
|  | 粘度 | 建筑涂料粘度的测定 斯托默粘度计法 GB 9269-1988 |
|  | 镜面光泽 | 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜之20°、60°和85°镜面光泽的测定GB/T 9754-2007 |
| 建筑外墙弹性涂料 | 全部参数 | 建筑外墙弹性涂料应用技术规程DBJ/T 01-57-2001 |
| 建筑室内用腻子 | 全部参数 | 建筑室内用腻子JG/T 3049-1998 |
|  |  | 涂膜、腻子膜打磨性测定法GB/T 1770-2008 |
| 建筑外墙用腻子 | 全部参数 | 建筑外墙用腻子JG/T 157-2004 |
|  |  | 外墙外保温柔性耐水腻子JG/T 229-2007 |
| 建筑外表面用热反射隔热涂料 | 部分参数 | 建筑外表面用热反射隔热涂料JC/T 1040-2007 |
| (十九)人造板 |  |  |
| 人造板 | 厚宽长度、垂直度边缘直度、理化性 | 人造板GB/T 19367-2003 |
| (细木工板) | 全部参数 | 细木工板GB/T 5849-2006 |
| (浸渍胶膜纸饰面人造板) | 全部参数 | 浸渍胶膜纸饰面人造板GB/T 15102-2006 |
| (装饰单板贴面人造板) | 全部参数 | 装饰单板贴面人造板GB/T 15104-2006 |
| (实木复合地板) | 全部参数 | 实木复合地板GB/T 18103-2000 |
| 中密度纤维板 | 全部参数 | 中密度纤维板GB/T 11718-1999 |
| 刨花板 | 全部参数 | 刨花板GB/T 4897.1～4897.7-2003 |
| 胶合板 | 全部参数 | 胶合板 GB/T 9846-2004 |
| 铝塑复合板 | 180°剥离强度 | 胶粘剂180°剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料GB/T 2790-1995 |
|  | 全部参数 | 铝塑复合板GB/T 17748-2008 |
| 硬质纤维板 | 全部参数 | 硬质纤维板GB/T 12626.1～9-1990 |
| 竹地板 | 全部参数 | 竹地板GB/T 20240-2006 |
| 浸渍纸层压木质地板 | 全部参数 | 浸渍纸层压木质地板GB/T 18102-2007 |
| 实木地板 | 全部参数 | 实木地板 技术条件GB/T 15036.1-2001 实木地板 检验和试验方法GB/T 15036.2-2001 |
| 定向刨花板 | 全部参数 | 定向刨花板LY/T 1580-2000 |
| 橡胶铺地材料 | 部分参数 | 橡胶铺地材料 第一部分 橡胶地板HG/T 3747.1-2004 |
| 二、建筑施工机具 |  |  |
| (一）建筑脚手架及扣件 |  |  |
| 钢管脚手架扣件 | 全部参数 | 钢管脚手架扣件GB 15831-2006 |
| 钢板冲压扣件 | 全部参数 | 钢板冲压扣件JG 3061-1999 |
| 钢管脚手架 | 全部参数 | 门式钢管脚手架JG 13-1999 建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范JGJ 128-2000 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2001 建筑施工安全检查标准JGJ 59-1999 |
| 可锻铸铁件 | 全部参数 | 可锻铸铁件GB/T 9440-1988 |
| 建筑脚手架用钢管 | 全部参数 | 低压流体输送用焊接钢管GB/T 3091-2008 |
| (二）建筑模板 |  |  |
| 组合钢模板 | 全部参数 | 组合钢模板JG/T 3060-1999 组合钢模板技术规范GB 50214-2001 |
| 建筑工程大模板 | 全部参数 | 建筑工程大模板技术规程 JGJ 74-2003 |
| (三）高空作业设备 |  |  |
| 高空作业机械 | 全部参数 | 高空作业机械安全规则JG 5099-1998 |
| 剪叉式高空作业平台 | 全部参数 | 剪叉式高空作业平台JG/T5100-1998 |
| 臂架式高空作业平台 | 全部参数 | 臂架式高空作业平台 JG/T5101-1998 |
| 套筒油缸式高空作业平台 | 全部参数 | 套筒油缸式高空作业平台 JG/T5102-1998 |
| 桅柱式高空作业平台 | 全部参数 | 桅柱式高空作业平台 JG/T5103-1998 |
| 桁架式高空作业平台 | 全部参数 | 桁架式高空作业平台JG/T 5104-1998 |
| 擦窗机 | 全部参数 | 擦窗机 GB 19154-2003 |
| 高处作业、吊篮 | 全部参数 | 高处作业吊篮GB 19155-2003 |
| (四）起重机及升降机 |  |  |
| 施工升降机 | 全部参数 | 施工升降机安全规程GB 10055-2007 施工升降机GB/T10054-2005 |
| 塔式起重机 | 全部参数 | 塔式起重机安全规程GB 5144-2006 |
|  |  | 塔式起重机GB/T 5031-2008 |
| 物料提升机 | 全部参数 | 龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ 88-1992 |
| 三、建筑门窗、幕墙 |  |  |
| (一)门窗型材 |  |  |
| 铝合金建筑型材 | 全部参数 | 铝合金建筑型材GB/T 5237.1～5237.5-2008 GB/T 5237.6-2004 |
| 硬聚氯乙烯（PVC-U）型材 | 全部参数 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材GB/T 8814-2004 室内装饰用硬聚氯乙烯(PVC-U)挤出型材QB/T 2133-1995 |
| (二)门窗五金件 |  |  |
| 建筑门窗五金件 | 全部参数 | 建筑门窗五金件 JG/T212~215-2007 建筑门窗五金件 JG/T124~132-2007 |
| 铝合金门五金件 | 全部参数 | 铝合金门五金件QB/T 3885~3892-1999 |
| 轻工产品金属镀层和化学处理层 | 耐腐蚀性 | 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法： 乙酸盐雾试验(ASS)法QB/T3827-1999 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法QB/T3828-1999 腐蚀膏试验(CORR)法QB/T3829-1999 |
| (三)建筑门窗 |  |  |
| 建筑门窗 | 气密、水密、抗风压性能 | 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法GB/T 7106-2008 |
|  |  | 建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法JG/T 211-2007 |
|  | 保温性能 | 建筑外门窗保温性能分级及检测方法GB/T 8484-2008 |
|  | 采光性能 | 建筑外窗采光性能分级及检测方法GB/T 11976-2002 |
|  | 空气声隔声性 | 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法GB/T 8485-2008 |
|  | 承受机械力 | 建筑外窗承受机械力的检验方法GB/T 9158-1988 |
|  | 反复启闭性能检测方法 | 建筑外窗反复启闭性能检测方法JG/T 192-2006 |
| PVC塑料窗 | 全部参数 | 未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗JG/T 140-2005 |
| 铝合金门窗 | 全部参数 | 铝合金门窗GB/T 8478-2008 |
| 平开、推拉彩色涂层钢板门窗 | 全部参数 | 平开、推拉彩色涂层钢板门窗JG/T 3041-1997 |
| 塑料门窗 | 全部参数 | 塑料门窗工程技术规程JGJ 103-2008 |
| 防盗门 | 部分参数 | 防盗安全门通用技术条件GB 17565-2007 |
| (四)幕墙、玻璃 |  |  |
| 建筑幕墙 | 气密、水密、抗风压性能 | 建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法GB/T15227-2007 |
|  | 平面内变形性能 | 建筑幕墙平面内变形性能检测方法GB/T 18250-2000 |
|  | 光学性能 | 玻璃幕墙光学性能GB/T 18091-2000 |
|  | 抗震性能 | 建筑幕墙抗震性能振动台试验方法GB/T 18575-2001 |
|  | 隔声性能 | 声学 建筑和建筑构件隔声测量GB/T 19889 -2006 |
|  | 全部参数 | 建筑幕墙GB/T 21086-2007 |
| 幕墙支承装置 | 全部参数 | 点支式玻璃幕墙支承装置 JG 138-2001 吊挂式玻璃幕墙支承装置 JG 139-2001 建筑用不锈钢绞线JG/T 200-2007 建筑幕墙用钢索压管接头JG/T 201-2007 |
| 玻璃幕墙 | 全部参数 | 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-2003 玻璃幕墙工程质量检验标准JGJ/T 139-2001 |
| 金属与石材幕墙 | 全部参数 | 金属与石材幕墙工程技术规范JGJ 133-2001 |
| 玻璃及门窗 | 全部参数 | 建筑玻璃应用技术规程JGJ 113-2003 |
|  | 风压测试 | 建筑玻璃均布静载模拟风压试验方法JC/T 677-1997 |
| 钢化和半钢化玻璃 | 全部参数 | 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃GB/T15763.2-2005 半钢化玻璃GB/T17841-2008 |
| 夹层玻璃 | 全部参数 | 夹层玻璃GB/T 9962-1999 |
| 中空玻璃 | 全部参数 | 中空玻璃GB/T 11944-2002 |
| 四、建筑地基 |  |  |
| 桩基 | 承载力、桩身完整性、混凝土缺陷 | 建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2003 建筑桩基技术规范JGJ 94-2008 超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS 21：2000 公路桥涵地基与基础设计规范JTG D63-2007 公路工程基桩动测技术规程 JTG/T F81-01-2004 |
| 地基基础 | 地基、复合地基平板荷载试验 | 建筑地基基础设计规范GB 50007-2002 建筑地基处理技术规范JGJ 79-2002 |
| 岩土工程 | 动力特性 | 地基动力特性测试规程GB/T 50269-1997 |
|  | 锚杆、土钉拉拔试验 | 建筑边坡工程技术规范GB 50330-2002 锚杆喷射混凝土支护技术规程GB 50086-2001 岩土锚杆（索）技术规程CECS22:2005 建筑基坑支护技术规程JGJ 120-1999 基坑土钉支护技术规程CECS 96: 1997 |
|  | 变形 | 建筑变形测量规程JGJ/T 8-2007 工程测量规范GB 50026-2007 |
|  | 原位测试 | 岩土工程勘察规范GB 50021-2001 |
| 五、建筑结构 |  |  |
| 混凝土结构 | 混凝土强度 外观质量与缺陷 尺寸与偏差 变形与损伤 钢筋配置、锈蚀及保护层厚度 实荷检验与结构动力 实荷检验与结构动力 碳纤维片材加固质量 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2001 钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS 03:2007 超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS02:2005 超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS 21:2000 钻心检测离心高强混凝土抗压强度试验方法GB/T19496-2004 混凝土结构试验方法标准GB 50152-1992碳纤维片材加固混凝土结构技术规程CECS146:2003(2007年版) 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002 建筑结构检测技术标准GB/T 50344-2004高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3-2002 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程JGJ 95-2003 混凝土中钢筋检测技术规程JGJ/T 152-2008 后装拔出法检测混凝土强度技术规程CECS69：1994 回弹法检测高强混凝土强度技术规程Q/JY 17-2000 针贯入法检测混凝土强度技术规程Q/J Y23-2001 |
| 钢结构 | 连接质量、尺寸与偏差、缺陷、损伤与变形构造、涂装质量、钢网架质量、实荷检验与动测、钢板厚度、焊缝尺寸 | 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级GB 11345-1989 钢结构超声波探伤及质量分级法JG/T 203-2007 建筑钢结构焊接技术规程JGJ 81-2002 网架结构工程质量检验评定标准JGJ 78-1991 钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001 建筑结构检测技术标准GB/ T50344-2004 网架结构设计与施工规程JGJ 7-1991 高层建筑钢结构技术规程JGJ 99-1998 门式刚架轻型房屋钢结构技术规程CECS102：2002 建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001 厚钢板超声波检验方法GB/T 2970-2004 压力容器无损检测JB 4730-1994 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸 GB 985-1988 埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸GB 986-1988 |
| 砌体结构 | 砌筑砂浆性能、砌体强度、砌筑质量与构造、变形与损伤 | 砌体基本力学性能试验方法标准GBJ 129-1990 砌体工程现场检测技术标准GB/T 50315-2000 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程JGJ/T 136-2001 混凝土小型空心砌块建筑技术规程JGJ/T14-2004 砌体工程施工质量验收规范GB 50203-2002 建筑结构检测技术标准GB/T50344-2004 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 |
| 木结构 | 木材缺陷、含水率、尺寸与偏差、连接性能、变形损伤与防护、 | 木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002 木结构试验方法标准GB/T50329-2002 建筑结构检测技术标准GB/T50344-2004 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 |
| 六、建筑采光照明 |  |  |
| 建筑采光 | 采光系数 | 采光测量方法GB/T 5699-2008 |
| 建筑采光 | 日照时数 | 建筑采光设计标准GB/T 50033-2001 城市居住区规划设计规范GB 50180 民用建筑设计通则GB 50352-2005 |
| 照明工程 | 照度 亮度 显色指数 色温 眩光 照明功率密度 | 照明测量方法GB/T 5700-2008 建筑照明设计标准GB 50034-2004 地下建筑照明设计标准CECS 45:1992 城市道路照明设计标准CJJ-45-2006 体育场馆照明设计及检测标准JGJ 153-2007 建筑节能工程施工质量验收规范GB 50411-2007 城市夜景照明设计规范JGJ/T 163-2008 |
| 建筑玻璃 | 光学性能 | 建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定GB/T 2680-1994 |
| 七、建筑防火 |  |  |
| (一)耐（防）火 构件 |  |  |
| 建筑材料及构件 | 耐火性能 | 建筑构件耐火试验方法GB/T 9978-2008 |
| 镶玻璃构件 | 耐火性能 | 镶玻璃构件耐火试验方法GB/T 12513-2006 |
| 门和卷帘 | 耐火性能 | 门和卷帘的耐火试验方法GB/T 7633-2008 |
| 防火门 | 全部参数 | 防火门GB 12955-2008 |
| 防火卷帘 | 耐火性能 | 防火卷帘GB 14102-2005 |
| 电梯层门 | 耐火试验 | 电梯层门耐火试验方法GA109-1995 |
| 通风管道 | 耐火性能 | 通风管道的耐火试验方法 GB 17428-1998 |
| 防火玻璃 | 全部参数 | 建筑用安全玻璃 防火玻璃GB 15763.1-2001 |
| 母线槽 | 耐火性能 | 耐火母线槽JB/T 10327-2002 母线槽JISC 8364-1995 母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火性能的试验方法 GA/T 537-2005 |
| 电控配电用电缆桥架 | 耐火性能 | 电控配电用电缆桥架JB/T 10216-2000 耐火电缆槽盒GA 479-2004 |
| 消防排烟风机 | 耐高温性能 | 消防排烟风机耐高温试验方法GA 211-1999 |
| 防火封堵材料 | 全部参数 | 防火封堵材料GA 161-1997 |
| 硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈 | 耐火性能 | 硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈 GA 304-2001 |
| (二)防火材料 |  |  |
| 塑料 | 氧指数法测燃烧性能 | 塑料 用氧指数法测定燃烧行为 GB/T 2406-2008 |
|  | 水平法和垂直法测燃烧性能 | 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法GB/T2408-2008/IEC 60695-11-10:1999 |
|  | 泡沫水平燃烧性能 | 泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法GB/T 8332-2008/ISO 9772：2001 |
|  | 泡沫垂直燃烧性能 | 硬泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法GB/T 8333-2008 |
| 纺织品 | 燃烧性能 | 纺织品 燃烧性能试验氧指数法GB/T 5454-1997 纺织品 燃烧性能试验垂直法 GB/T 5455-1997 |
| 建筑材料及产品 | 燃烧性能 | 建筑材料及制品燃烧性能分级GB 8624–2006 建筑材料或制品的单体燃烧试验GB/T 20284 – 2006 公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识GB 20286–2006 建筑材料热释放速率试验方法GB/T 16172–2007 固体非金属材料暴露在火焰源时的燃烧性试验方法清单GB/T 11020 – 2005 软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定GB 17927–1999 |
|  | 不燃性 | 建筑材料不燃性试验方法GB/T 5464-1999 |
|  | 难燃性 | 建筑材料难燃性试验方法GB/T8625-2005 |
|  | 可燃性 | 建筑材料可燃性试验方法GB/T 8626-2007 |
|  | 烟密度 | 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法GB/T 8627-2007 |
|  | 辐射通量 | 铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法GB/T 11785-2005 |
|  | 燃烧性能45°试验 | 地毯燃烧性能45°试验方法及评定GB/T 14768-1993 |
|  | 产烟毒性 | 材料产烟毒性危险分级GB/T 20285 – 2006 |
|  | 燃烧热值 | 建筑材料燃烧热值试验方法GB/T 14402 – 2007 |
| 建筑用绝缘电工套管及配件 | 全部参数 | 建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件QB/T 1614–2000 电气安装用导管的技术要求通用要求GB/T 13381.1-1992 电气安装用导管 GB/T 14823–1993 |
| 饰面型防火涂料 | 全部参数 | 饰面型防火涂料GB 12441-2005 |
| 构件防火涂料 | 全部参数 | 混凝土结构防火涂料GA 98-2005 钢结构防火涂料GB 14907-2002 建筑构件防火喷涂材料性能试验方法GA 110-1995 钢结构防火涂料应用技术规程CECS24：1990 |
| 玻璃纤维氯氧镁水泥通风管 | 全部参数 | 玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道技术规程CECS95：1997 玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道JC/T 646-2006 |
| (三)防、灭火系统 |  |  |
| 防火阀、排烟防火阀 | 全部参数 | 建筑通风和排烟系统用防火阀门GB 15930-2007 |
| 自动灭火系统用玻璃球 | 外观及尺寸、静态动作温度、环境温度适应性、动态响应性能 | 自动灭火系统用玻璃球GB 18428-2001 |
| 火灾自动报警系统 | 全部参数 | 火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-2007 火灾自动报警系统设计规范GB 50116-1998 |
| 水灭火系统 | 洒水喷头性能 | 自动喷水灭火系统洒水喷头的技术要求和试验方法GB 5135.1-2003 |
|  | 湿式报警阀的性能 | 自动喷水灭火系统湿式报警阀的性能要求和试验方法GB 5135.2-2003 |
|  | 水流指示器 | 自动喷水灭火系统水流指示器GB 5135.7-2003 |
|  | 系统性能 | 自动喷水灭火系统设计规范GB 50084-2001（2005年版） 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 水喷雾灭火系统设计规范GB 50219-1995 泡沫灭火系统施工及验收规范GB 50281-2006 |
| 气体灭火系统 | 全部参数 | 气体灭火系统施工及验收规范GB 50263-2007 二氧化碳灭火系统设计规范GB 50193-1993（1999年版） 卤代烷1211灭火系统设计规范GBJ 110-1987 卤代烷1301灭火系统设计规范GB 50163-1992 气体灭火系统设计规范GB 50370-2005 |
| (四)建筑防火 |  |  |
| 建筑防火 | 全部参数 | 建筑设计防火规范GB 50016-2006 高层建筑民用建筑设计防火规范GB50045-1995（2005） 建筑内部装修设计防火规范 GB 50222-1995（2001） 建筑消防设施检测技术规程 GA 503-2004 建筑给水排水设计规范GB 50015-2003 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002 |
| 八、建筑及区域环境振动 |  |  |
| 建筑及大型设备振动 | 抗震性能 | 建筑抗震试验方法规程JGJ 101-1996 核设备抗震鉴定试验指南（HAF.J0053）1995 核电厂安全系统电气设备抗震鉴定GB/T 13625-1992 电力设施抗震设计规范GB 50260-1996 铁路应用、机车车辆设备冲击和振动试验TB/T 3058-2002 电信设备抗震性能试验规程YD 5003-2005 |
|  | 场地微振 | 场地微振动测量技术规程CECS 74:1995 |
|  | 地基动力特性 | 地基动力特性测试规范GB/T 50269-1997 |
| 建筑环境 | 环境振动 | 城市区域环境振动测量方法GB 10071-1988 城市区域环境振动标准GB 10070-1988 |
|  | 楼盖抗微振 | 多层厂房楼盖抗微振设计规范 GB 50190-1993 |
| 人体振动环境 | 振动速度、加速度、位移、振幅、频率 | 人体全身振动环境的测量规范GB/T 13441-1992 人体全身振动暴露的舒适性降低界限和评价准则GB/T 13442-1992 |
| 九、建筑保温构件、保温材料及建筑节能 |  |  |
| (一)建筑保温构件和保温材料 |  |  |
| 建筑保温构件和保温材料 | 外观、力学、密度、含水率、吸水率 | 无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008 |
|  | 防护热箱法测传热系数及热阻 | 绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法GB/T 13475-2008 |
|  | 防护热板法测热阻及有关特性 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法GB/T 10294-2008 |
|  | 热流计法测热阻及有关特性 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法GB/T 10295-2008 |
|  | 蓄热系数、导温系数、比热容 | 轻骨料混凝土技术规程JGJ 51-2002 |
|  | 水蒸气透过性能 | 建筑材料水蒸气透过性能试验方法GB/T 17146-1997 |
|  | 辐射率 | 用便携式辐射计确定室温下材料辐射率的标准试验方法ASTM C 1371-04a |
| 绝热用矿物棉及其制品 | 尺寸、密度、导热系数、吸湿性和吸水率、燃烧性能 | 矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480－2008 绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2008 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品GB/T11835-2007 |
| 泡沫塑料 | 水蒸气透过性能 | 硬质泡沫塑料水蒸气透过性能的测定QB/T2411-1998 |
|  | 表观（体积）密度 | 泡沫塑料和橡胶表观（体积）密度的测定GB/T 6343-1995 |
|  | 吸水率 | 硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005 |
|  | 尺寸稳定性 | 硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008 |
|  | 线性尺寸测定 | 泡沫塑料和橡胶 线性尺寸的测定GB/T6342-1996 |
|  | 压缩试验 | 硬质泡沫塑料 压缩性能的测定GB/T 8813-2008 |
| 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 全部参数 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/T 10801.1-2002 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 全部参数 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/T 10801.2-2002 |
| 建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料 | 全部参数 | 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料GB/T 21558-2008 |
| 柔性泡沫橡塑绝热制品 | 全部参数 | 柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T17794-2008 |
| 硅酸盐复合绝热涂料 | 全部参数 | 硅酸盐复合绝热涂料GB/T17371-2008 |
| 加气混凝土 | 全部参数 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2008 蒸压加气混凝土板GB15762-1995 |
| 纤维毡 | 含水率 | 耐火材料 含水量试验方法GB/T 3007-2006 |
| 膨胀珍珠岩绝热制品 | 全部参数 | 膨胀珍珠岩绝热制品 GB/T10303-2001 |
| 泡沫玻璃绝热制品 | 全部参数 | 泡沫玻璃绝热制品JC/T 647-2005 |
| 聚苯保温板粘结剂 | 部分参数 | 聚苯保温板粘结剂CAN3-A451.1-M86 |
| 耐碱玻璃纤维网格布 | 部分参数 | 耐碱玻璃纤维网布JC/T 841-2007 |
| 保温管 | 全部参数 | 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 CJ/T 114-2000 |
| 外墙外保温材料 | 全部参数 | 外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准DBJ01-63-2002 外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆JC/T 993-2006 墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂JC/T 992-2006 |
|  | 部分参数 | 建筑保温砂浆GB/T 20473-2006 |
| (二)建筑保温及建筑节能 |  |  |
| 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 全部参数 | 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统JG149-2003 |
| 聚氨酯硬泡体防水保温工程 | 全部参数 | 聚氨酯硬泡体防水保温工程技术规程JCJ14-1999 |
| 民用、居住建筑节能 | 全部参数 | 采暖居住建筑节能检验标准JGJ 132-2009 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JGJ134-2001 夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ75-2003 民用建筑热工设计规范GB 50176-1993 民用建筑节能设计标准JGJ 26-1995 |
| 外墙外保温 | 全部参数 | 外墙外保温工程技术规程JGJ 144-2004 |
| 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 | 全部参数 | 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统JG 158-2004 镀锌电焊网QB/T 3897-1999 |
| 设备及管道 | 绝热性能（保温、保冷性能） | 工业设备及管道绝热工程设计规范GB 50264-1997 设备及管道绝热技术通则GB/T 4272-2008 |
| 地面辐射供暖 | 绝热材料 | 地面辐射供暖技术规程JGJ 142-2004 低温热水地板辐射供暖应用技术规程DBJ/T 01-49-2000 |
| 城市热力网 | 保温性能 | 城市热力网设计规范CJJ 34-2002 |
| 公共建筑 | 部分参数 | 公共建筑节能设计标准GB 50189-2005 |
| 十、建筑声学 |  |  |
| 吸声材料和构件 | 测吸声系数与声阻抗率 | 声学 阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量GB/T 18696.1-2004 |
|  | 混响室法测吸声系数 | 建筑吸声产品的吸声性能分级GB/T 16731-1997 声学 混响室吸声测量GB/T 20247―2006 |
| 城市区域环境噪声 | 噪声 | 声环境质量标准GB 3096-2008 声学 道路表面对交通噪声影响的测量GB/T 20243.1-2006 铁路边界噪声限值及其测量方法GB 12525-1990 |
| 建筑施工场界噪声 | 等效声级 | 建筑施工场界噪声限值及其测量方法GB 12523-1990 GB 12524-1990 |
| 住宅建筑 | 室内振动限值 | 住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准GB/T 50355-2005 |
| 工业企业 | 噪声 | 工业企业噪声测量规范GBJ 122-1988 |
| 建筑及建筑构件隔声 | 隔声性能（撞击隔声和空气隔声） | 民用建筑隔声设计规范GBJ118-1988 建筑隔声评价标准GB/T 50121-2005 声学 建筑和建筑构件隔声测量GB/T 19889-2006 声学 隔声间的隔声性能测定实验室和现场测量GB/T 19885-2005 振动与冲击隔离器性能测试方法GB/T 15168-1994 隔声窗 HJ/T 17-1996；隔声门 HJ/T 379-2007 |
| 采暖通风与空气调节设备 | 噪声声功率级 | 采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定-工程法GB 9068-1988 |
| 十一、建筑装修防水工程 |  |  |
| 建筑工程饰面砖 | 全部参数 | 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ110-2008 |
|  | 全部参数 | 外墙饰面砖工程施工及验收规程JGJ 126-2000 |
| 装饰装修工程 | 全部参数 | 建筑装饰装修工程质量验收规范GB 50210-2001 住宅装饰装修工程施工规范 GB 50327-2001 建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ/T 29-2003 |
| 建筑地面工程 | 全部参数 | 建筑地面工程施工质量验收规范GB 50209-2002 |
| 地下防水工程 | 全部参数 | 地下防水工程质量验收规范 GB 50208-2002 地下工程防水技术规范GB 50108-2001 |
| 屋面工程 | 全部参数 | 屋面工程质量验收规范GB 50207-2002 |
| 建筑物外墙饰面 | 粘贴质量 | 红外热像法检测建筑物外墙饰面粘贴质量技术规程Q/JY25-2003 |
| 十二、室内环境及材料中的有害物质 |  |  |
| 空气质量 | 苯、甲苯和二甲苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法GB 11737-1989 |
|  | 氨浓度 | 公共场所中空气中氨测定方法GB/T 18204.25-2000 空气质量 氨的测定离子选择电极法GB/T 14669-1993 |
|  | 甲醛浓度 | 公共场所空气中甲醛测定方法GB/T 18204.26-2000 |
|  | 氡浓度 | 环境空气中氡的标准测量方法GB/T 14582-1993 民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325 |
|  | 二氧化硫 | 居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T16128-1995 |
|  | 二氧化氮 | 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法GB/T 15435-1995 |
|  | 一氧化碳 | 公共场所空气中一氧化碳测定方法 GB/T18204.23-2000 |
|  | 二氧化碳 | 公共场所空气中二氧化碳测定方法 GB/T18204.24-2000 |
|  | 臭氧 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法GB/T 15437-1995 |
|  | 可吸入颗粒物 | 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T 17095-1997 |
| 室内环境及土壤氡 | 全部参数 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325 室内空气质量标准GB/T 18883-2002 |
| 材料放射性 | 全部参数 | 建筑材料放射性核素限量GB 6566-2001 土壤中放射性核素的γ能谱分析方法GB11743-1989 |
| 人造板及其制品甲醛释放量 | 全部参数 | 人造板及其制品中甲醛释放限量GB 18580-2001 民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325 |
|  | 甲醛 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法GB/T 17657-1999 |
| 木器涂料有害物质 | 全部参数 | 溶剂型木器涂料中有害物质限量GB18581-2001 民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325 |
|  | 挥发性有机化合物浓度（VOC） | 色漆和清漆 密度的测定GB/T 6750-2007； 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定GB/T 1725-2007 |
|  | 重金属 | 色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定GB/T 9758-1988 |
|  | 甲苯二异氰酸酯（TDI） | 气相色谱法测定氨基甲酸酯预聚物和涂料溶液中未反应的甲苯二异氰酸酯（TDI）单体GB/T 18446-2001 |
| 内墙涂料、防水涂料有害物质 | 全部参数 | 内墙涂料中有害物质限量GB18582-2008 民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325 建筑防水涂料中有害物质限量 JC 1066-2008 |
| 胶粘剂有害物质 | 全部参数 | 胶粘剂中有害物质限量GB 18583-2001 民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325 |
|  | 挥发性有机化合物浓度（VOC） | 胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995 液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法GB/T 13354-1992 |
| 木家具、壁纸有害物质 | 全部参数 | 木家具中有害物质限量GB 18584-2001 壁纸中有害物质限量GB 18585-2001 |
| 空气净化材料 | 全部参数 | 空气净化功能墙面涂覆材料净化性能JC/T1074-2008 |
| 聚氯乙烯卷材地板及地毯、地毯衬垫有害物质 | 全部参数 | 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量GB 18586-2001 |
|  |  | 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量GB18587-2001 |
| 混凝土外加剂氨的释放量 | 全部参数 | 混凝土外加剂中释放氨的限量GB18588-2001 |
| 水性涂料 | 部分参数 | 环境标志产品技术要求 水性涂料HJ/T 201-2005 |
| 水性处理剂 | 全部参数 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325 |
| 十三、空调与净化 |  |  |
| 公共场所空气品质 | 温度、湿度、风速、照度、噪声、细菌、新风量 | 公共场所XX测定方法GB/T 18204-2000 |
|  | 全部参数 | 通风与空调工程施工质量验收规范GB 50243-2002 |
| 风机盘管 | 风量、功率、供热量、供冷量、噪声 | 风机盘管机组GB/T19232-2003 |
| 十四、智能、电气 |  |  |
| 智能建筑 | 设备监控、火灾自动报警、安全防范、综合布线、有线电视、计算机网络系统、环境 | 智能建筑设计标准GB/T 50314-2006 智能建筑工程质量验收规范GB50339-2003 综合布线系统工程设计规范GB 50311-2007 综合布线系统工程验收规范GB 50312-2007 安全防范工程技术规范 GB 50348-2004 |
| 建筑电气及自动化仪表工程 | 全部参数 | 建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 自动化仪表工程施工及验收规范GB 50093-2002 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB 50171-1992 低压配电设计规范GB50054-1995 |
| 十五、建筑给排水及采暖 |  |  |
| PE聚乙烯管道(管件) | 部分参数 | 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管件GB/T 13663.2-2005 |
|  | 抗冲击 | 塑料管材和管件 聚乙烯（PE）鞍形旁通抗冲击试验方法GB/T 19712-2005 |
|  | 挤压剥离 | 塑料管材和管件 聚乙烯电熔组件的挤压剥离试验GB/T 19806-2005 |
|  | 拉伸剥离 | 塑料管材和管件 公称外径大于或等于90mm的聚乙烯电熔组件的拉伸剥离试验GB/T 19808-2005 |
|  | 接头拉伸强度 | 聚乙烯（PE）管材和管件 热熔对接接头拉伸强度和破坏形式的测定GB/T 19810-2005 |
| PVC管道 | 密封性能 | 塑料管道系统 硬聚氯乙烯（PVC-U）管材弹性密封圈式承口接头 偏角密封试验方法GB/T 19471.1-2004 塑料管道系统 硬聚氯乙烯（PVC-U）管材弹性密封圈式承口接头 负压密封试验方法GB/T19471.2-2004 |
| 塑料管道系统 | 组合热循环性能 | 冷热水用热塑性塑料管道系统管材管件组合热循环试验方法GB/T 19993-2005 |
| 塑料管道 | 密度 | 塑料 非泡沫塑料密度的测定第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法GB/T 1033.1-2008 |
|  | 纵向回缩率 | 热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001 |
|  | 维卡软化温度 | 热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定GB/T 8802-2001 热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定GB/T 1633-2000 |
|  | 拉伸性能 | 热塑性塑料管材 拉伸性能测定GB/T 8804-2003 |
|  | 尺寸 | 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定GB/T 8806-2008 |
|  | 二氯甲烷浸渍 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 二氯甲烷浸渍试验方法 GB/T 13526-2007 |
| 塑料管道 | 冲击性能 | 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法GB/T 14152-2001 |
|  | 全部参数 | 排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）玻璃微珠复合管材CJ/T 231-2006 |
|  | 坠落 | 硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法GB/T 8801-2007 |
|  | 烘箱试验 | 注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯睛-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯睛-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件 热烘箱试验方法GB/T 8803-2001 |
|  | 静液压试验 | 流体输送用热塑性塑料管材 耐内压试验方法GB/T 6111-2003 |
|  | 环刚度 | 热塑性塑料管材环刚度的测定GB/T 9647-2003 |
|  | 蠕变率 | 热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法GB/T 18042-2000 |
|  | 熔体流动速率 | 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定GB/T 3682-2000 |
|  | 热稳定性 | 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法GB/T 17391-1998 |
|  | 耐拉拔试验 | 聚乙烯压力管材与管件连接的耐拉拔试验GB/T 15820-1995 |
|  | 交联度 | 交联聚乙烯（PE-X）管材与管件 交联度的试验方法GB/T 18474-2001 |
|  | 简支梁冲击 | 流体输送用热塑性塑料管材 简支梁冲击试验方法GB/T 18743-2002 塑料 简支梁冲击性能的测定第1部分GB/T 1043.1-2008 |
| 塑料管道 | 液压瞬时爆破和耐内压 | 流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法GB/T 15560-1995 |
|  | 弯曲性能 | 塑料 弯曲性能的测定GB/T 9341-2008 |
|  | 全部参数 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材GB/T 13664-2006 |
|  | 部分参数 | 丙烯睛-丁二烯-苯乙烯（ABS）压力管道系统GB/T 20207-2006 |
|  | 部分参数 | 工业用硬聚氯乙烯（PVC-U）管道系统 第1部分：管材GB/T 4219.1-2008 |
|  | 冲击性能 | 硬质塑料落锤冲击试验方法 通则GB/T 14153-1993 |
|  | 部分参数 | 地下通信管道用塑料管YD/T 841.1-2008 |
| 塑料 | 拉伸性能 | 塑料 拉伸性能的测定GB/T 1040-2006 |
|  |  | 定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法GB/T3354-1999 |
|  | 洛氏硬度 | 塑料洛氏硬度试验方法GB/T 9342-1988 |
|  | 拉伸冲击 | 塑料拉伸冲击性能试验方法GB/T 13525-1992 |
|  | 部分参数 | 土工合成材料 塑料土工格栅GB/T 17689-2008 |
|  | 负荷变形温度 | 塑料 负荷变形温度的测定 GB/T 1634-2004 |
|  | 熔融和结晶温度及热焓 | 塑料 差示扫描量热法（DSC）第1部分：通则GB/T 19466.1-2004 第3部分：熔融和结晶温度及热焓的测定GB/T 19466.3-2004 |
| 复合管道 | 部分参数 | 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管CJ/T 123-2004 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件CJ/T 124-2004 不锈钢塑料复合管CJ/T 184-2003 给水用孔网钢带聚乙烯复合管CJ/T 181-2003 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件CJ/T 189-2007 耐热聚乙烯（PE-RT）塑铝稳态复合管 CJ/T 238-2006 钢塑复合压力管用双热熔管件 CJ/T 237-2006 钢塑复合压力管CJ/T 183-2003 |
|  | 全部参数 | 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管CJ/T 225-2006 燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管 CJ/T 125-2000 燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管件 CJ/T 126-2000 |
|  | 部分参数 | 纤维增强无规共聚聚丙烯复合管CJ/T 258-2007 |
| 固体绝缘材料 | 电阻率和表面电阻率 | 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法GB/T 1410-2006 |
| 采暖散热器 | 散热量、金属热强度 | 采暖散热器散热量测定方法GB/T13754-2008 |

注：1. 表中难免错误纰漏，欢迎批评指正；

2. 本表随时增补更新，请查询www.cabr-th.com；

3. 表中标准大部分为我单位主编，我们提供标准代购服务，部分标准可免费提供电子版供科研使用，请联系010-68325410/1/2